# LOBASOL® Markant

# Специальное пропитывающее средство на основе натурального воска и модифицированных природных масел. Обработанное маслом покрытие становится износостойким, приобретает водостойкие и грязеотталкивающие свойства. Подчеркивает естественный цвет и структуру древесины, облегчает последующую очистку и уход за покрытием с помощью восков.

| Артикул | 10508 |
| --- | --- |
| GIS-код: | Ö 60 |
| Упаковка: | 0,75 л, 2,5 л, 10 л |

| Область применения: | Используется для пропитывающей первичной обработки паркета, напольных покрытий из древесины и пробки. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Пропитка паркета и напольных покрытий из древесины Нанести один тонкий слой LOBASOL Markant шпателем LOBATOOL Flächenspachtel или, в качестве альтернативы, щеткой LOBATOOL Ölbürste или валиком LOBATOOL Microfaser 60-80. Обработать поверхность тряпкой или однодисковой шлифовальной машинкой с бежевым падом LOBA Spezial-Pad, удаляя излишки материала. Работать отдельными участками. Внимание! На экзотические породы древесины 1-й слой наносить только щеткой или валиком и сразу же тщательно обрабатывать поверхность. После высыхания в течение ночи нанести 2-й слой LOBASOL Markant валиком LOBATOOL Microfaser 60-80. Если перед нанесением второго слоя проходит более 24 часов, то необходимо провести промежуточную шлифовку. Нанесение на гомогенные / массивные пробковые покрытия Нанести тонкий слой LOBASOL Markant валиком (примерно 90 г/м.кв.). После высыхания в течение ночи. нанести второй тонкий слой LOBASOL Markant валиком (примерно 60 г/м.кв.). Высыхание до полной прочности масла может длиться до 3 дней в зависимости от климатических условий. Нанесение на покрытия из шпонированной пробки Нанести один тонкий слой LOBASOL Markant валиком (примерно 100 г/м.кв.). После высыхания в течение минимум 48 часов можно проводить первую процедуру ухода с помощью воскосодержащих средств. |
| Состав: | Растительный воск, модифицированные масла, деароматизированный уайтспирит, не содержащие свинец ускорители высыхания. |
| Расход материала: | В зависимости от впитывающей способности покрытия: - ок. 20 г/м² при нанесении шпателем; - ок. 80 г/м² при нанесении щеткой или валиком. |
| Время высыхания: | Через 12 часов по напольному покрытию можно осторожно ходить. Легкие нагрузки возможны через 24 часа. Полная нагрузка возможна через 10 дней. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |