# LOBADUR® HS GlobaSeal

# Специальная грунтовка с незначительным содержанием растворителей для паркета и напольных покрытий из древесины. Очень сильно «поджигает» древесину и предназначена для использования с водными лаками LOBADUR

| Артикул | 11030 |
| --- | --- |
| Степень глянцевости: | не определяется |
| Упаковка: | 3 л, 1 л |
| GIS-код: | Ö40 |
| Сухой остаток: | ок. 90% |

| Область применения: | Паркет и напольные покрытия из европейских и тропических пород древесины. Соблюдать рекомендации фирмы LOBА о пригодности грунтовок для различных пород древесины (см. каталог продукции LOBA). В проблемных случаях (например, при использовании грунтовки по слабо впитывающим породам древесины) обращаться за консультацией в технический отдел LOBA. Очень сильно «поджигает» древесину. Снижает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов, у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей». |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Тщательно потрясти емкость с грунтовкой. Нанести грунтовку на поверхность с помощью шпателя из нержавеющей стали, работать отдельными участками. Обработать поверхность однодисковой машинкой с бежевым падом LOBA Spezial-Pad. На массивную доску и темные породы древесины (напр. орех) нанести грунтовку как можно более тонким слоем с помощью валика LOBATOOL Microfaser 60-80, примерно через 60 минут обработать поверхность однодисковой машинкой с бежевым падом. После нанесения грунтовки на все покрытие в помещении необходимо еще раз обработать его зеленым падом LOBA Spezial-Pad до получения однородной матовой поверхности. При высыхании происходит окислительная реакция, поэтому необходимо хорошо проветривать помещение. Загрязненные рабочие принадлежности (пады, тряпки, бумагу, салфетки и т.п.) смочить водой и высушить на открытом воздухе (существует опасность самовозгорания). |
| Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины: | Подготовить покрытие и наносить на него LOBADUR HS GlobaSeal отдельными участками. Избытки грунтовки удалять бежевым падом LOBA Spezial-Pad. Еще раз обработать всю поверхность зеленым падом LOBA Spezial-Pad. После высыхания нанести валиком водный лак LOBADUR. |
| Инструмент для нанесения и обработки: | Валик LOBATOOL Microfaser 60-80. Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel. Пады бежевый и зеленый LOBA Spezial-Pad. |
| Расход материала: | При нанесении валиком ок. 30 – 40 мл/м² (25 - 30 м²/л). При нанесении шпателем ок. 20 – 40 мл/м² (25 - 40 м²/л). |
| Время высыхания: | При нанесении грунтовки шпателем покрытие лаком производить мин. через 12 часов (идеально – высыхание в течение ночи), при нанесении валиком покрытие лаком производить через 48 часов. При замедленном высыхании следует подождать до полного высыхания грунтовки. |
| Пригодные для нанесения лаки: | Высокий уровень нагрузки Очень высокий уровень нагрузки LOBADUR WS Global LOBADUR WS 2K Supra LOBADUR WS Viva LOBADUR WS 2K Duo |
| Промежуточная шлифовка: | После нанесения грунтовки LOBADUR HS GlobaSeal промежуточная шлифовка не производится. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Очистка инструмента: | Сразу же с помощью очистителей LOBADUR KH Verdünner или LOBADUR Universalreiniger. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения – не менее 12 месяцев в сухом и прохладном месте. Грунтовка не подвержена воздействию низких температур. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. Опасность самовозгорания загрязненных рабочих материалов. |