# LOBADUR® WS EasyFinish (древесина)

Однокомпонентный водный лак на основе ПУ-акрилата с очень высокой прочностью

и низким уровнем эмиссии (код эмиссии ЕС 1)

| Артикул | 11517 | 2004/42/СЕ: предельное значение согласно |
| --- | --- | --- |
| Степень глянцевости: | матовый (ок. 20*), полуматовый (ок. 40*) | требованиям ЕС для продукта кат. A/i: 140 г/л |
| Объем упаковки: | матовый – 5 л, полумат. - 10 л, 5 л, глянц. – 5 л | (2007/2010) |
| GIS-код: | W3+ - заменитель согласно TRGS 617 | Матовый и полуматовый содержат макс. 80 г/л, |
| Сухой остаток: | 35 ± 1% | глянцевый содержит макс. 90 г/л летучих |
| Вязкость (DIN 4): | 23 ± 1s | органических соединений |

| Область применения: | Паркет и напольные покрытия из древесины со средним уровнем нагрузки. LOBADUR WS EasyFinish полуматовый в сочетании со средством LOBA SportCare достигает необходимого для покрытий в спортивных залах коэффициента противоскольжения согласно стандарту DIN 18032. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Тщательно потрясти емкость с лаком. Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL. |
| Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины: | Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку, для покрытий в спортивных залах использовать LOBADUR WS EasyPrime или LOBADUR WS Exotengrund. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки. Нанести валиком первый слой LOBADUR® WS EasyFinish. Высыхание. Промежуточная шлифовка, при необходимости использовать LOBADUR® WS TopGel. 5.a) В спортивных залах нанесение разметки с помощью краски LOBATOOL WS SportColor. Нанести валиком второй слой LOBADUR® WS EasyFinish. |
| Рекомендуется использование грунтовки: | Для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины) LOBADUR® WS EasyPrime LOBADUR® PrimaSeal (содержит растворители) LOBADUR® WS Exotengrund |
| Инструмент для нанесения: | Валики для нанесения лака LOBATOOL DeLuxe 120 или LOBATOOL Microfaser 100 – 120. |
| Расход материала: | При нанесении каждого слоя лака валиком 100 - 120 мл/м² (8 - 10 м²/л). |
| Время высыхания: | Время высыхания каждого слоя лака составляет 4-6 часов, примерно через 4-6 часов после нанесения последнего слоя лака по напольному покрытию можно осторожно ходить, по истечении 24 часов напольное покрытие может быть подвергнуто легким нагрузкам, окончательная прочность достигается через 5 дней. |
| Промежуточная шлифовка: | В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной. |
| Разбавители: | Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться. Чтобы продлить время нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях, можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |