# LOBADUR® WS EasyPrime

# Водная грунтовка на ПУ-акрилатной основе с очень низким уровнем эмиссии  (код эмиссии ЕС 1) для нанесения  валиком и шпателем на паркет и напольные покрытия из древесины

| Артикул | 11036-9 | 2004/42/СЕ: предельное значение согласно |
| --- | --- | --- |
| Степень глянцевости: | не определяется | требованиям ЕС для продукта кат. A/i: 140 г/л |
| Упаковка: | 10 л, 5 л, 1 л | (2007/2010) |
| GIS-код: | W3+ / заменитель согласно TRGS 617 | Продукт содержит максимально 75 г/л |
| Сухой остаток: | 30 ± 1% | летучих органических соединений |
| Вязкость (DIN 4): | 18 ± 1s |  |

| Область применения: | Паркет и напольные покрытия из европейских и распространенных экзотических пород древесины. Соблюдать рекомендации фирмы LOBА о пригодности грунтовок для различных пород древесины (см. каталог продукции LOBA). В проблемных случаях обращаться за консультацией в технический отдел LOBA. Снижает тенденцию водных лаков к склеиванию кромок у паркетных элементов, у правильно уложенного и приклеенного к основанию паркета и напольных покрытий из древесины препятствует образованию «блоковых щелей». Образует тонкий слой. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Тщательно потрясти емкость с грунтовкой. На старые полы с щелями, на породы древесины, содержащие большое количество красящих веществ, а также на плодовые и цветные породы древесины LOBADUR WS EasyPrime наносить только валиком. |
| Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины: | Подготовить покрытие и нанести на него LOBADUR WS EasyPrime валиком, в качестве альтернативы можно нанести два слоя грунтовки шпателем крест-накрест. Высыхание. Нанести валиком водный лак LOBADUR. |
| Инструмент для нанесения: | Валики LOBATOOL Microfaser 100-120, LOBATOOL Deluxe 120. Шпатель LOBATOOL Flächenspachtel (из нержавеющей стали). При использовании валика Microfaser 100-120 вследствие небольшого количества наносимого материала до минимума сокращается набухание древесины. |
| Расход материала: | При нанесении слоя грунтовки: валиком Deluxe - 100 – 120 мл/м² (8 - 10 м²/л); валиком Microfaser - 80 – 100 мл/м² (10 – 12 м²/л). При нанесении первого слоя грунтовки шпателем – ок. 40 мл/м² (25 м²/л). При нанесении второго слоя грунтовки шпателем – ок. 20 мл/м² (50 м²/л). |
| Время высыхания: | При нанесении грунтовки валиком покрытие лаком производить мин. через 60 минут. После нанесения первого слоя грунтовки шпателем высыхание ок. 30 минут. После нанесения второго слоя грунтовки шпателем покрытие лаком производить мин. через 30 минут. При замедленном высыхании следует подождать до полного (оптически заметного) высыхания грунтовки. |
| Пригодные для нанесения лаки: | Средний уровень нагрузки Высокий уровень нагрузки Очень высокий уровень нагрузки LOBADUR WS Life LOBADUR WS Viva LOBADUR WS 2K Supra LOBADUR WS Global LOBADUR WS 2K Duo LOBADUR WS EasyFinish |
| Промежуточная шлифовка: | После нанесения грунтовки LOBADUR WS EasyPrime промежуточная шлифовка не производится. При достаточно большой толщине слоя (нанесение валиком на слабо впитывающие основания) можно обработать поверхность однодисковой машинкой с абразивным кругом LOBATOOL Schleifvlies зернистостью 320. Перед нанесением лака тщательно очистить поверхность от пыли. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |