# LOBASOL® Markant Color

# Специальный колорант на основе натурального воска и модифицированных природных масел. Обработанное колорантом покрытие становится износостойким, приобретает водостойкие и грязеотталкивающие свойства. Подчеркивает естественный цвет и структуру древесины, облегчает последующую очистку и уход за покрытием с помощью восков.

| Артикул | 10508 |
| --- | --- |
| GIS-код: | Ö 60 |
| Упаковка: | 0,75 л |

| Область применения: | Используется для пропитывающей первичной обработки паркета, напольных покрытий из древесины и пробки. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Окрашивание паркета и напольных покрытий из древесины Нанести один тонкий слой LOBASOL Markant Color шпателем LOBATOOL Flächenspachtel или, в качестве альтернативы, щеткой LOBATOOL Ölbürste или кистью. Обработать поверхность однодисковой шлифовальной машинкой с бежевым падом LOBA Spezial-Pad, удаляя излишки материала. На окрашенное покрытие следует нанести тонким слоем бесцветный LOBASOL Markant с помощью валика LOBATOOL Microfaser 60-80. Слой бесцветного масла необходимо нанести в течение 24 часов после высыхания окрашивающего слоя. Внимание! Собственный цвет древесины, ее структура, пористость и впитывающая способность, а также правильность проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате окрашивания цвет. Поэтому рекомендуется до начала работ нанести LOBASOL Markant Color на образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему. |
| Состав: | Растительный воск, модифицированные масла, деароматизированный уайтспирит, не содержащие свинец ускорители высыхания. |
| Расход материала: | В зависимости от впитывающей способности покрытия: - ок. 20 г/м² при нанесении шпателем; - ок. 80 г/м² при нанесении щеткой или валиком. |
| Время высыхания: | Через 12 часов по напольному покрытию можно осторожно ходить. Легкие нагрузки возможны через 24 часа. Полная нагрузка возможна через 10 дней. |
| Разбавители: | Не использовать. Продукт полностью готов к применению. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения – не менее 36 месяцев при температуре от +5 до +25°C. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. |