# LOBADUR® WS 2K Duo (древесина)

# матовый, полуматовый

Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана с очень высокой прочностью, большой эластичностью, высокой устойчивостью к воздействию химикатов и низким уровнем эмиссии (код эмиссии ЕС 1R для матового и полуматового вариантов)

| Артикул | 11466-9 | 2004/42/СЕ: предельное значение согласно |
| --- | --- | --- |
| Степень глянцевости: | мат.(ок.18*), полумат.(ок.30*), экстра-мат.(ок.8*) | требованиям ЕС для продукта кат. A/j: 140 г/л |
| Объем упаковки: | мат. и полумат. 5 кг, 2,5 кг, 1 кг, экстра-мат. 5 кг вкл. отвердитель | (2007/2010) Матовый и полуматовый содержат макс. 49 г/л, |
| GIS-код: | W2/DD+ (экстра-матовый W3/DD+) | экстра-матовый содержит макс. 67 г/л летучих |
| Сухой остаток: | 36 ± 1% в смеси | органических соединений (в готовой смеси |
| Вязкость (DIN 4): | 23 ± 1s в смеси | с отвердителем WS 2K Härter) |

| Область применения: | Паркет и напольные покрытия из древесины со средним и очень высоким уровнем нагрузки. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию: | Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 (для экстра-матового в соотношении 5:1) и тщательно потрясти. При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATOOL Messbecher. Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL. Рабочее время смеси составляет 2 часа. |
| Рекомендации по нанесению на паркет и напольные покрытия из древесины: | Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки. Нанести валиком первый слой LOBADUR® WS 2K Duo. Высыхание. Промежуточная шлифовка, при необходимости использовать LOBADUR® WS TopGel. Нанести валиком второй слой LOBADUR® WS 2K Duo. |
| Рекомендуется использование грунтовки: | Для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и с изолирующим действием (для экзотических пород древесины) LOBADUR® WS EasyPrime LOBADUR® HS GlobaSeal LOBADUR® WS Exotengrund LOBADUR® PrimaSeal (содержит растворители) |
| Инструмент для нанесения: | Валики для нанесения лака LOBATOOL DeLuxe 120 или LOBATOOL Microfaser 100 – 120. |
| Расход материала: | При нанесении каждого слоя лака валиком 100 - 120 г/м² (8 - 10 м²/кг). |
| Время высыхания: | Время высыхания каждого слоя лака составляет 4-6 часов, примерно через 4-6 часов после нанесения последнего слоя лака по напольному покрытию можно осторожно ходить, по истечении 24 часов напольное покрытие может быть подвергнуто легким нагрузкам, окончательная прочность достигается через 5 дней. |
| Промежуточная шлифовка: | В течение 24 часов можно наносить лак без промежуточной шлифовки, по истечении этого времени только с применением промежуточной шлифовки. При использовании промежуточной шлифовки перед нанесением последнего слоя лака поверхность становится более ровной. |
| Разбавители: | Лак выпускается полностью готовым к применению и не должен разбавляться. Чтобы продлить время нанесения лака при неблагоприятных климатических условиях, можно добавить в него до 5% специального средства LOBADUR WS Argo, но только после смешивания массы лака с отвердителем. |
| Хранение и транспортировка: | Срок хранения при температуре от +5°C до +25°C не менее 12 месяцев. Не является опасным веществом согласно Европейскому соглашению о международных перевозках опасных грузов автомобильным транспортом. Отвердитель содержит изоцианат, может вызвать раздражение кожи. |